Bersumber dari materi yang diajarkan di jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Malang

Sistem Klasifikasi Kesatuan Tanah (Unified soil classification system)

Sistem ini pada mulanya diperkenalkan oleh Casagrande (1942) untuk dipergunakan pada pekerjaan pembuatan lapangan terbang yang dilaksanakan oleh The Army Corps of Engineers.

Sistem klasifikasi berdasarkan hasil-hasil percobaan laboratorium yang paling banyak dipakai secara meluas adalah sistem klasifikasi kesatuan tanah. Percobaan laboratorium yang dipakai adalah analisis ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Semua tanah diberi dua huruf penunjuk berdasarkan hasil-hasil percobaan ini. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

- Tanah berbutir kasar (coarse grained soil), yaitu : tanah kerikil dan pasir dimana kurang dari 50 % berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal G, adalah untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil  dan S, adalah untuk pasir (sand) atau tanah berpasir.

- Tanah berbutir halus (fine grained soil), yaitu : tanah dimana lebih dari 50 % berat total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik, C untuk lempung (clay) anorganik dan O untuk lanau-organik dan lempung-organik. Simbol PT digunakan untuk tanah gambut (peat), muck dan tanah-tanah lain dengan kadar organik yang tinggi.

Simbol-simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi USCS, adalah :

W	= tanah dengan gradasi baik (well graded)

P		= tanah dengan gradasi buruk (poorly graded)

L		= tanah dengan plastisitas rendah (low plasticity), LL < 50

H	= tanah dengan plastisitas tinggi (high plasticity), LL > 50

Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti : GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM dan SC. Untuk klasifikasi yang benar, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini :

- persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 (ini adalah fraksi halus)

- persentase fraksi kasar yang lolos ayakan No. 40

- koefisien keseragaman (Cu) dan koefisien gradasi (Cc) untuk tanah dimana 0 – 12 % lolos ayakan No. 200

- batas cair (LL) dan indeks plastisitas (IP) bagian tanah yang lolos ayakan No. 40 (untuk tanah dimana 5 % atau lebih lolos ayakan No. 200).

Bilamana persentase butiran yang lolos ayakan No. 200 adalah antara 5 sampai 12 %, symbol ganda seperti : GW-GM, GP-GM, GW-GC, GP-GC, SW-SM, SW-SC, SP-SM dan SP-SC diperlukan, secara rinci dibarikan dalam Tabel 1.1.

Klasifikasi tanah berbutir halus dengan simbol ML, CL, OL, MH, CH dan OH didapat dengan cara menggambar batas cair dan indeks plastisitas tanah yang bersangkutan pada bagan plastisitas (Casagrande, 1948) yang diberikan dalam Tabel 1.1. Garis diagonal pada bagan plastisitas terdapat garis A dan U, ditunjukkan pada Gambar 1.2 . Garis A dan U tersebut diberikan dalam persamaan :

A

U	PI =0,9 (LL – 8)

Keterangan :

PI	= Plasticity Index(%)

LL	= Liquid Limit(%)

Tabel 1.1 Sistem Klasifikasi USCS.

# Text boxes

Gambar 1.2 Diagram Plastisitas (ASTM ,Casagrande)